## ALGEMENE TOEPASSING

KRONOX 410 UHS is een 2K Ultra High Solid acrylaat polyurethaan blanke lak die zeer gemakkelijk te verwerken is.  De Kronox blanke lakken hebben een fraai uiterlijk met veel diepte en glans, uitstekende mechanische weerstand en hoge duurzaamheid.

Door het zeer hoge vaste stofgehalte voldoet de Kronox 410 tevens aan de VOS eis van minder dan 420g/L en is hierdoor de meest geschikte blanke lak voor autoschadeherstel met een gereduceerde schadelijkheid voor het milieu.

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

Basis:	Acrylaat 2K

Kleur:		Transparant

Specifiek gewicht: 	1,0 kg/l bij 20ºC

Viscositeit CF/4:	19” bij 20ºC

Droge laagdikte:	60 microns 	1dunne + 1 volle laag

Verbruik:	9-10 m2/l

VOS waarde:	410 g/l	gemixt met verharder

Vaste stoffen gehalte :	59 %	gemixt met verharder

BIJBEHORENDE PRODUCTEN

KX44 	Trage Verharder	S322 	Standaard Verdunner

KX45 	Standaard Verharder	S324 	Trage Verdunner

KX46 	Snelle Verharder		     FLEXILAC  Elasticiteitsverbeteraar

| Te (ºC) | Verharder | Verharder | Verdunning Optioneel |
| --- | --- | --- | --- |
| < 18 | KX46 | KX46 | -- |
| 18 - 25 | KX45-KX46 | KX44-KX45 | S322 max 10% |
| > 25 | KX44-KX45 | KX44 | S324 max 10% |

APPLICATIE VOORWAARDEN

Breng de Kronox 410UHS aan over een watergedragen basecoat na de door de fabrikant opgegeven uitdamptijd. Op een oplosmiddelhoudende basecoat mag de blanke lak alleen over een aangedroogde basecoat aangebracht worden.

De meest optimale applicatie kan op 2 manieren gebeuren.

Zie daarvoor spuitadvies op blad 3

MENG VERHOUDINGEN	APPLICATIE METHODE

| Kronox 410 UHS |  |  |  |  |  |  | mm | bar | cm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KX44 |  |  |  | 2 u |  |  | 1,2-1,4 | 2-3 | 15 - 20 |  |  |
| KX45 | 100:50:0-5 volume | 2 : 1 | 19“ F/4 at 20ºC | 2 u |  |  | 1,3-1,5 | 4 | 15 - 20 | 1/2+1 | 5‘-10‘ |
| KX46 |  |  |  | 1 u |  |  | 1,2-1,3 | 2 | 10 |  |  |

A=Kronox 410 B=KX Verharder C=Verdunning S322

DROOG TIJDEN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FLASH OFF | FULL DRY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KX44 | 45' | 4u | 3u | 4u | 24u |  | KX44 | 25’ |  | LIGHT | 5’ | 5’ |
| KX45 | 30' | 4u | 2u | 4u | 24u |  | KX45 | 15’ |  | DARK | 4’ | 4’ |
| KX46 | 25' | 1u | 2u | 3u | 24u |  | KX46 | 15’ |  | METALLIC | 5’ | 5’ |

OPMERKINGEN

Vocht beïnvloed de eigenschappen van de blanke lak bestanddelen nadelig, daarom dienen alle applicatie gereedschappen absoluut vochtvrij zijn. Sluit de blikken verharder en blanke lak direct na gebruik om vocht toetreding te voorkomen. Applicatie van blanke lak is niet mogelijk bij een luchtvochtigheid boven de 70% en onder de +10ºC

GEREEDSCHAP REINIGING

Reinig alle gereedschappen met een reinigingsthinner voordat de potlife tijd verstreken is.

VEILIGHEID

Neem kennis van de Material Safety Data Sheet SDS 723/EN en respecteer de aanbevolen veiligheidsmaatregelen..

OPSLAG

Sla deze producten op in een geventileerde ruimte zonder directe toetreding van zonlicht bij een temperatuur tussen +5ºC and +30ºC.

GARANTIE

In ongeopende originele verpakking tot 1 jaar na productiedatum.

ALGEMENE GEBRUIKERSTIPS

Spuitadvies

1e laag dun gesloten (80%) aanbrengen

Uitdampen 5 á 10 minuten (mag geen draden trekken)

2e laag in één keer vol spuiten

of

1e laag als nevellaag aanbrengen, niet uitdampen maar direct

gevolgd met een volle 2e laag.

Droogtijden volgens tabel

Een derde laag is ongewenst ivm het gevaar van kookblaasjes

Het vaste stoffengehalte van de blanke lak is zéér hoog waardoor oplosmiddelen zich door velvorming gemakkelijk insluiten.

Basecoat droging

Het is noodzakelijk dat de basecoat voldoende gedroogd is alvorens deze met blanke lak te overspuiten. "Watergedragen basecoat welke in meerdere lagen opgebracht wordt, en die onderhuids nog vochtig is zal bij aanbrengen van blanke lak deze blauw doen uitslaan. Het uittredende vocht zal door de blanke lak ontsnappen waardoor deze poreus wordt en een blauwe gloed geeft.

Door naverwarmen met IR droger of Fohn zal de blauwe gloed verdwijnen maar kan onder aanhoudende vochtige condities weer terugkomen in verband met die poreusiteit.

Enige remedie is object goed droogstoken tot blauwe kleur weg is, opruwen en opnieuw met blanke lak spuiten. Hierdoor ontstaat weer een gesloten blanke lak laag welke geen vocht meer op kan nemen.

Voor overige technische informatie of ondersteuning neem contact op met 			de Roberlo Nederland BV. Roberlo SA neemt geen enkele 					verantwoordelijkheid ten gevolge van een verkeerd gebruik van het 				product of net niet volgen van applicatie of veiligheids instructies

# Text boxes

20º C

60º C

IR - OC